2023年5月1日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0.

OPC熟料日产1186吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率31.25%。

16:30回转窑投料生产

2023年5月2日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0.

OPC熟料日产4530吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率100%。

立磨改生产SRC生料

2023年5月3日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产5974吨，原料磨日运转率64.25%。

OPC熟料日产4389吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率100%。

8:35立磨开机运行

2023年5月4日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9390吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产4593吨，回转窑日运转率100%。

2023年5月5日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9409吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产4889吨，回转窑日运转率100%。

2023年5月6日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9382吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产4959吨，回转窑日运转率100%。

2023年5月7日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产6405吨，原料磨日运转率69.58%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5197吨，回转窑日运转率100%。

6:00-6:18入磨分格轮过载跳停，立磨连锁停机；

17:00-24:00均化库库满停机。

2023年5月8日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产8690吨，原料磨日运转率94.08%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5386吨，回转窑日运转率100%。

0:00-1:10均化库库满停机；

22:50-23:05入磨分格轮过载跳停，立磨连锁停机。

2023年5月9日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产8897吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5264吨，回转窑日运转率100%。

2023年5月10日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产8508吨，原料磨日运转率97.17%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产4922吨，回转窑日运转率100%。

3:14-3:37立磨液压油站压力低，磨机连锁停机；

15:54-16:12操作员解锁391BE1，磨机连锁停机。

2023年5月11日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产5943吨，原料磨日运转率63.88%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5040吨，回转窑日运转率100%。

14:56-23:36均化库满停机。

2023年5月12日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9148吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5517吨，回转窑日运转率100%。

2023年5月13日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9193吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5071吨，回转窑日运转率99.17%。

7:25-7:37 441FN1风机叶轮结皮脱落造成高温风机震动大停机，窑止料。

2023年5月14日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产3496吨，原料磨日运转率37.92%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产4996吨，回转窑日运转率100%。

6:00-20:54计划停磨

2023年5月15日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产7015吨，原料磨日运转率75.83%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5221吨，回转窑日运转率100%。

2:52-8:40电厂故障，停磨待机

2023年5月16日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产8995吨，原料磨日运转率97.92%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5654吨，回转窑日运转率100%。

17:36-18:06入磨分格轮过载跳停，磨机连锁停机。

2023年5月17日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9260吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5846吨，回转窑日运转率100%。

2023年5月18日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9305吨，原料磨日运转率98.33%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5641吨，回转窑日运转率100%。

10:58-11:22停磨，取361VC1皮带样品

2023年5月19日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9218吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5724吨，回转窑日运转率100%。

2023年5月20日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产9196吨，原料磨日运转率100%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产5628吨，回转窑日运转率100%。

2023年5月21日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产7020吨，原料磨日运转率77.21%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产4516吨，回转窑日运转率77.08%。

18:32-24:00窑停磨停；

18:30-24:00无重油，窑系统停机

2023年5月22日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月23日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月24日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月25日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月26日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月27日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月28日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月29日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月30日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

2023年5月31日生产信息

OPC生料日产0吨，SRC生料日产0吨，原料磨日运转率0%。

OPC熟料日产0吨，SRC熟料日产0吨，回转窑日运转率0%。

无重油，系统停机

截至5月31日

OPC生料月产0吨，SRC生料月产154444吨，原料磨月累运转率54.07%。

OPC熟料月产10105吨，SRC熟料月产94064吨，回转窑月累运转率64.76%。